| Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-08/OBR PR/PD/68 |
| --- | --- | --- |
| IN | Пакет присадок для малосернистого дизельного топлива D-OBR–Y/SA | Изд. II |

| 1. | Предмет технических условий |
| --- | --- |
| 2. | Сфера применения предмета технических условий |
| 3. | Разделение и обозначение |
| 4. | Требования и испытания |
| 4.1. | Общие требования |
| 4.1.1. | Стойкость |
| 4.1.2. | Упаковка, хранение и перевозка |
| 4.2. | Особые требования |
| 4.2.1. | Испытания |
| 4.2.2. | Таблица особых требований для пакета D-OBR–Y/SA |

Разработал

«подпись»

Согласовали

«подпись»

«подпись»

Утвердил к применению начиная с 16.02.2011

«подпись»

| Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-08/OBR PR/PD/68 |
| --- | --- | --- |
| IN | Пакет присадок для малосернистого дизельного топлива D-OBR–Y/SA | Изд. IV |

- Предмет технических условий

Предметом технических условий является универсальный пакет облагораживающих присадок для малосернистого дизельного топлива.

- Сфера применения предмета технических условий

Пакет D-OBR–Y/SA предназначен для использования в качестве универсального пакета облагораживающих присадок для малосернистого дизельного топлива Ekodiesel Ultra и City Super без жирнокислотного метилового эфира (FAME), может использоваться в качестве основного пакета с ON Verva. Используется для улучшения смазочных, моющих, антикоррозионных, противопенных и демульгирующих свойств, а также сокращения выброса вредных веществ в выхлопных газах.

- Разделение и обозначение

Разделение – не касается

Обозначение – пакт присадок к малосернистому дизельному топливу D-OBR–Y/SA.

- Требования и испытания

4.1. Общие требования

Пакет D-OBR– Y/SA выпускается в соответствие с утвержденной технологической и рабочей инструкцией для пакетов D-OBR–Y/SA, D-OBR–Y/V по однозначно определенной технологии.

4.1.1. Стойкость

Пакет D-OBR–Y/SA соответствует требованиям технических условий в течение 6 месяцев от даты выпуска.

4.1.2. Упаковка, хранение и перевозка

Пакет D-OBR–Y/SA следует хранить в емкостях для хранения с минимально ограниченной циркуляцией воздуха.

Пакет перевозится в автомобильной цистерне или контейнере-поддоне емкостью 1 м3.

На цистернах необходимо разместить информационную таблицу с идентификационными номерами угроз ADR и идентификационными номерами материала UN:

30

1993

4.1.3. Взятие проб

Пробу следует брать из патрубка циркуляционного насоса после завершения смешивания в количестве: ок. 2 литров, в бутылки из оранжевого стекла. В бутылке следует оставить ок. 50 см3 воздуха с учетом расширяемости смеси.

  - Особые требования

4.2.1. Испытания

Для каждой партии продукта по завершении компоновки следует выполнить полные испытания, перечисленные в таблице особых требований.

4.2.2. Таблица особых требований к пакету D-OBR–Y/SA

| п/п | Свойство | Ед.изм. | Требование | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | - | В пределах между желтым и коричневым цветом | - |
| 2 | Плотность при 15оС | кг/м3 | 850 ÷ 950 | PN-EN ISO 3675 PN EN ISO 12185 |
| 3 | Температура возгорания | оС | Мин 55 | PN EN ISO 2719 |
| 4 | Вязкость при 40оС | мм2/с | 8 – 14 | PN-EN ISO 3104 |

КОНЕЦ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработчик технических условий:

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. в г. Плоцк