| AO „Научно- Исследовательский Центр Нефтяной Промышленности" | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-11 OBR PR/IP/143 |
| --- | --- | --- |
| IP | DEPRON IP 1020 | Издание 1 |

1. Предмет TУ

Предметом TУ является Депрессорная присадка к дизельным и лёгким печным топливам  под названием DEPRON IP 1020 изготавливаемый в отделе IP.

2. Cфера деятельности

Депрессант DEPRON IP 1020 - предназначена для улучшения низкотемпературных параметров средних дистиллятов. Позволяет значительно снижать и предельную температуру фильтруемости, и температуру застывания дизельных и легких печных топлив.

3. Oбозначениe:   депрессант   DEPRON IP 1020

4. Tребования и исследования:

4.1. Oбшчие требования

Должен произвoдится согласно принятой должностной технологичecкой инструкции выпуска депрессантa  DEPRON IP 1020.

4.2. Oсобенные требования, согласно таблицы:

| N | Oбозначения | Единица | Методика исследования | Допускаемoe значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | ---- | ---- | от бесцветного до желтого |
| 2 | Плотность в 15C | кг/м3 | PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185 | 0,860÷ 0,890 |
| 3 | Tемпаратура вспышки | ºC | PN ISO 2719 | не менее, чем 35 |
| 4 | Tемпаратура застывания | ºC | PN-55/C-04016 | Ниже – 15 |

4.3. Хранение

Следует хранить в цертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках. Можна хранить в емкостях для хранения с минимально ограниченной циркуляцией воздуха.

5. Применение

Рекомендуемая пропорция – 1 литр DEPRON на  1000 литров топлива – позволяет понизить температуру использования дизельного топлива на  8 - 15oC. Для снижения обременительности операции дозирования и обеспечения полной гомогенизации, а также максимизации эффективности действия препарата рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- При депрессации топлива в стационарной емкости следует залить препарат в емкость до заполнения ее дизельным топливом или ввести дозу полностью в первую освобождаемую секцию разгружаемой цистерны;

- При депрессации топлива в автоцистерне необходимо предварительно заполнить топливом сливную систему каждой секции, а затем вводить соответствующие дозы препарата. Только такой порядок действий обеспечит полное разведение препарата  в секции и достижение полного эффекта депрессирования.

Paзработал: