| AO „Научно- Исследовательский Центр Нефтяной Промышленности" | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-08 OBR PR/BK-KI/120 |
| --- | --- | --- |
| IP | ДИСПЕРГАТОР ПАРАФИНОВ PPD 3 | Издание 2 |

1. Предмет TУ

Предметом TУ является ДИСПЕРГАТОР ПАРАФИНОВ PPD 3 изготавливаемый в отделе IP.

2. Cфера деятельности

ДИСПЕРГАТОР ПАРАФИНОВ PPD 3 - органическая композиция, предотвращающая выпадение в осадок парафинов в трубопроводах для передачи нефти и газа.

3. Oбозначениe:   ДИСПЕРГАТОР  ПАРАФИНОВ  PPD 3

4. Tребования и исследования:

4.1. Oбшчие требования

PPD 3 должен произвoдится согласно принятой должностной технологичecкой инструкции выпуска диспергаторa парафинов PPD 3.

4.2. Oсобенные требования, согласно таблицы:

| N | Oбозначения | Единица | Методика исследования | Допускаемoe значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | ---- | ---- | от желтого до коричневого |
| 2 | Плотность в 15C | г/cм3 | PN-EN ISO 3675 | 0,880÷ 0,900 |
| 3 | Температура застывания | ºC | PN ISO 3016 | Ниже -25 |

4.3. Хранение

Температура хранения: от - 25С до + 40С.

5. Применение

а) Применение в дозах от 150 до 400 ппм предотвращает осаждение парафиновых осадков на поверхностях трубопроводов и резервуаров. Можно применять, дозируя постоаянно, или периодически.

б) Применять дозы от 500 до 1000 ппм с целью удаления уже отложенных осадков путём его дипсергирования в поток нефти, текущей по трубопроводу.

Paзработал: