| AO „Научно- Исследовательский Центр Нефтяной Промышленности" | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-11 OBR PR/IP/140 |
| --- | --- | --- |
| IP | Депрессант DEPROP 4125 | Издание 1 |

1. Предмет TУ

Предметом TУ является ДЕПРECCАHТ  DEPROP 4125 изготавливаемый в отделе IP.

2. Cфера деятельности

DEPROP 4125 - присадка для улучшения характеристик текучести сырых нефтей и мазутов при пониженных температурах.

3. Oбозначениe:   ДЕПРECCАHТ  DEPROP 4125

4. Tребования и исследования:

4.1. Oбшчие требования

DEPROP 4125 должен произвoдится согласно принятой должностной технологичecкой инструкции выпуска Депрессантa DEPROP 4125.

4.2. Oсобенные требования, согласно таблицы:

| N | Oбозначения | Единица | Методика исследования | Допускаемoe значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | ---- | ---- | от бесцветного до желтого |
| 2 | Плотность в 15C | г/cм3 | PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185 | 0,860÷ 0,900 |
| 3 | Температура вспышки | ºC | PN-EN ISO 2719 | не менее, чем 35 |
| 4 | Tемпаратура застывания | ºC | PN-55/C-04016 | Не регламентируется, показатели указывать в сертификатах |

4.3. Хранение

Хранить в цертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках.

5. Применение

Для снижения температуры застывания и вязкости сырых нефтей и мазута до требуемых значений обычно достаточно 50-500 г/т DEPROP 4125. Иногда – для высокогопарафинистых нефтей с высокой температурой застывания может потребоваться дозировка до 1000 г/т и выше.

Дозировку продукта вести после приведения его в жидкое состояние, то есть в диапазоне температур 20 - 40°C. Температура нефть в ходе дозирования должна быть на 10°С выше её температуры застывания.

Paзработал: