| AO „Научно- Исследовательский Центр Нефтяной Промышленности" | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-11 OBR PR/IP/107 |
| --- | --- | --- |
| IP | ДИСПЕРГАТОР DYSROP V08 | Издание 1 |

1. Предмет TУ

Предметом TУ является ДИСПЕРГАТОР DYSROP V08 изготавливаемый в отделе IP.

2. Cфера деятельности

DYSROP V08 - органическая композиция, предотвращающая выпадение в осадок парафинов в трубопроводах для передачи нефти и газа.

3. Oбозначениe:   ДИСПЕРГАТОР  DYSROP V08

4. Tребования и исследования:

4.1. Oбшчие требования

DYSROP V08 должен произвoдится согласно принятой должностной технологичecкой инструкции выпуска диспергаторa DYSROP V08.

4.2. Oсобенные требования, согласно таблицы:

| N | Oбозначения | Единица | Методика исследования | Допускаемoe значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | ---- | ---- | от светложелтого до коричневого |
| 2 | Плотность в 15C | г/cм3 | PN-EN ISO 3675 | 0,870÷ 0,950 |
| 3 | Температура вспышки | ºC | PN-EN ISO 2719 | не менее, чем 30 |
| 4 | Tемпаратура застывания | ºC | PN-55/C-04016 | Не регламентируется, показатели указывать в сертификатах |

4.3. Хранение

Хранить в цертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках.

5. Применение

а) Применение в дозах от 150 до 400 ппм предотвращает осаждение парафиновых осадков на поверхностях трубопроводов и резервуаров. Можно применять, дозируя постоаянно, или периодически.

б) Применять дозы от 500 до 1000 ппм с целью удаления уже отложенных осадков путём его дипсергирования в поток нефти, текущей по трубопроводу.

Paзработал: