Депрессант DEPROP 4125 — Присадка для снижения температуры застывания сырых нефтей и мазутов

DEPROP 4125 – присадка для улучшения характеристик текучести сырых нефтей и мазутов при пониженных температурах. В результате применения присадки могут быть значительно снижены и температура застывания и вязкость топлива.

Дозировка

Для снижения температуры застывания и вязкости сырых нефтей и мазутов до требуемых значений обычно достаточно 50-500 г/т DEPROP 4125. Иногда – для высокогопарафинистых нефтей с высокой температурой застывания может потребоваться дозировка до 1000 г/т и выше

Свойства*)

Состав

Раствор ополимера эфира акриловой кислоты в ароматическом растворителе

Внешний вид

от бесцветного до желтого жидкость

Плотность

0.88±0,02 г/см3 при 15°С (EN ISO 3675)

Вязкость[40°С]

Выше 10 мм2/с (EN ISO 3104)

Температура потери текучести

ок. +9°С (ISO 3016)

Температура вспышки

не ниже +35°С (EN ISO 2719)

Упаковка

200 л. стальные бочки

Хранение

DEPROP 4125 - Хранить в сертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках.

Безопасность и обращение

Продукт предназначен исключительно для технических целей. Избегать физического контакта с ним. Используйте защитные перчатки и маску. В случае попадания на кожу, продукт следует смывать мылом и большим количеством воды. При попадании брызг продукта в глаза – промыть большим количеством воды. 
Хранить не использующиеся бочки закрытыми. Избегать контактов продукта с водой. Держите продукт вдали от источников вспышки и открытого пламени. Не курить. Пустые бочки могут содержать пары, образующие взрывоопасную смесь с воздухом.

Дополнительная документация

Паспорт безопасности